Техническое задание

Арт. 10784

Наименование объекта закупки

Клеевой набор двухкомпонентный для подклеивания тактильной ленты и плитки

Цель закупки

Для устранения дефектов, выявленных по окончании монтажа тактильных индикаторов

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Клей представляет собой комплект, состоящий из 2х элементов (компонента А и компонента Б.) Компонент А наносится на край, компонент Б наносится пульвелизаторм сразу после компонента А. Клей предназначен для подклеивания: углов плитки; начала и конца шуцлиний, краев тактильных лент, индикаторов (конус) без ножки. Для подклеивания изделий на самоклеящейся основе клеевой набор может использоваться сразу. При монтаже изделий на клей марки FIXVERT, клеевой набор можно применять только после полного высыхания клея. |
| --- | --- |
| Требования к свойствам | Компонент А должен обладать особыми свойствами: - быстрое достижение функциональной прочности при монтажных работах; - хорошо распределяться по склеиваемым поверхностям; - жесткий клеевой шов; - короткое время застывания; - хорошая стойкость к ультрафиолету; - высокая холодостойкость и теплостойкость. Компонент Б должен способствовать ускоренному отвердению компонента А. |
| Требования к техническим характеристикам | С целью обеспечения высоких эксплуатационных характеристик, склеивание должно происходить с максимальным зазором 0,1мм. Фиксацию длинных сторон необходимо выполнять отрезками с расстоянием не более 15мм. Для обеспечения удобства использования компонент А поставляется во флаконе с дозатором, а компонент Б во флаконе с распылителем. Основа: 2цианопроп-2-еноат Вязкость: при +230 С, конусплита (3000 с1) 20мПас Плотность: согласно EN 542 при +200С 1,05 г/см3 Время отвердения: при +200С, 50% отн.вл. 16 ч. |
| Требования к безопасности | Клей не должен обладать резким запахом и содержать органические растворители. |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

# Клей – 2 компонента (А и В)

Паспорт изделия -1 шт

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не менее 2 х лет

Особые условия

---