Техническое задание

Арт. 52960-1

Наименование объекта закупки

Напольная металлическая вешалка для одежды, размер 150х70х83 см, цвет черный

Цель закупки

Для обустройства пространства с целью обеспечения мест хранения вещей

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Вешалка представляет собой цельносварную конструкцию сложной формы, каркас которой выполнен из профильных стальных труб. Основание конструкции изготавливается из стального листа, с помощью которого изделию обеспечивается устойчивое положение на поверхности. Сложная форма конструкции позволяет многофункционально использовать вешалку, обеспечивает дополнительное пространство для организации хранения вещей. |
| --- | --- |
| Требования к используемым материалам | С целью обеспечения продолжительного срока эксплуатации каркас вешалки должен быть выполнен из профильных труб 25х25х1,5 мм марки стали не ниже Ст3, заглушки – из листовой стали марки не ниже Ст08пс, основание – из стали Ст3пс, и окрашен порошково-полимерным способом, с толщиной красящего слоя не менее 250 мкм для обеспечения антикоррозионных свойств. Цвет – черный (RAL 9005). |
| Требование к конструкции | Конструктивно вешалка состоит из основания и профильных труб, образующих каркас сложной формы, выполненный из профильных стальных труб 25х25х1,5 мм. Основание изделия имеет форму равностороннего треугольника со стороной не менее 700 мм со скругленными углами. На торцы профильных труб привариваются заглушки, выполненные из листовой стали маркой не ниже Ст08пс. |
| Требования к геометрическим размерам | Изделие должно иметь следующие габаритные размеры: - высота изделия – не менее 1500 мм; - ширина изделия – не менее 700 мм; - глубина изделия – не менее 835 мм; Основание должно иметь форму равностороннего треугольника со стороной не менее 700 мм. |
| Требования к сварным швам | Все сварные швы должны быть зачищены и отполированы. |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю | Не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Напольная металлическая вешалка для одежды, размер 150х70х83 см, цвет черный  – 1 шт.

Паспорт изделия – 1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия ---