Техническое задание

Арт. 701-1_AL-S-M-10

Наименование объекта закупки

Алюминиевая рамка для обрамления печатных изделий серебро матовое 10мм

Цель закупки

Обрамление и размещение на вертикальной поверхности печатных изделий

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Алюминиевая рамка представляет собой сборно-разборную конструкцию, состоящую из багетного профиля. Цвет рамки серебряный матовый. Рамка предназначена для обрамления и крепления информационного указателя- тактильной таблички, пиктограммы или мнемосхемы, картины и др. печатных изделий. Рамка позволяет разместить печатное изделие с любыми габаритными размерами, на вертикальной стене. |
| --- | --- |
| Требования к маркам используемых материалов | Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик изделие должно быть изготовлено алюминиевого профиля толщиной не менее 2мм, уголки и проушины должны быть выполнены из стали с нанесением цинкового покрытия. |
| Требование к конструктивному исполнению | Конструктивно рамка состоит из четырёх элементов алюминиевого профиля соединяющихся между собой посредством четырех металлических уголков. Ширина профиля по нижнему краю должна быть не мене 13 мм, по верхнему краю не менее 9 мм, глубина паза для вставки печатного изделия должна быть не менее 10 мм. |
| Требования к геометрическим размерам | Габаритные размеры изделия устанавливаются заказчиком. |
| Требования к элементам, обеспечивающим крепеж изделия к поверхностям | Крепление рамки на стену осуществляется посредством двух проушин, входящих в комплект изделия. Возможно крепление рамки на двухсторонний скотч. |
| Требования к информационному обеспечению незрячих групп населения | Требования установлены дополнительным техническим заданием к тактильной мнемосхеме. |
| Требования к товарам/услугам/работам. | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю. | не установлены |

Комплектация

Алюминиевая рамка для обрамления печатных изделий серебро матовое 10мм – 1 шт.

Проушины для крепления – 2 шт.

Паспорт изделия -1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не менее 2 х лет

Особые условия

--------