Техническое задание

Арт. 9945-4-ORG3-600x500x500

Наименование объекта закупки

Экран защитный настольный, угловой для офиса, угловой, оргстекло, 600x500x500 мм

Цель закупки

Для безопасного контакта между работником и клиентом.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Защитные экраны – простой, эффективный и один из наиболее бюджетных способов защитить самую важную и уязвимую часть бизнеса – ваших сотрудников. |
| --- | --- |
| Требования к конструкции изделия | Изделие представляет собой сборную конструкцию, включающую в себя защитный экран и упоры. В целях обеспечения соответствия требованиям защиты, экран должен обеспечивать площадь, для безопасного контакта между работниками. Конструктивно экран состоит из двух элементов, которые в сборе образуют защитный экран угловой формы, габаритными размерами: высота не более 600мм, ширина не более 500мм и глубина не более 500мм. В целях обеспечения проницаемости светом, элементы экрана должны быть полностью прозрачными, выполнены промышленным способом из экструзионного оргстекла. Для обеспечения прочности изделия толщина оргстекла должна быть не менее 3мм. В целях обеспечения установки на поверхность, экран должен иметь по 2 прорези с каждой стороны, для фиксации упор. Для установки экрана на горизонтальной поверхности должны быть изготовлены упоры в количестве не менее 2х штук. В целях надежной установки и соответствия общему виду изделия, упоры должны быть выполнены из экструзивного оргстекла толщиной не менее 3мм. Геометрические размеры упоры должны быть не менее 220мм в высоту и не менее 90мм в глубину. В целях обеспечения фиксации, упора должна иметь вырезы в форме крючков, в количестве не менее 2х шт. Изделие должно быть выполнено промышленным способом, не иметь острых краев и трещин. |
| Требования к геометрическим размерам | В целях ограниченного места при установке, изделие должно иметь размеры в собранном виде без учета упор не более ВхШхГ: 600x500x500 мм |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю | Не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Экран защитный настольный, угловой для офиса, угловой, оргстекло, 600x500x500 мм - 1шт.

Паспорт изделия – 1шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не менее 2 х лет

Особые условия

---