Техническое задание

Арт. 10875

Наименование объекта закупки

Стойка-указатель направления, сталь

Цель закупки

Крепление специальных указателей направления, с целью навигации по помещениям внутри зданий.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Стойка представляет собой металлический каркас в виде вертикальной цилиндрической трубы диаметром 38 мм, установленной на широкой круглой опоре. В верхней части предусмотрены держатели для монтажа указателя направления, с целью навигация по помещениям внутри зданий. Конструкция изделия не имеет острых углов, швов и иных выделяющихся элементов. |
| --- | --- |
| Требования к марке стали | Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик и антивандальных свойств: - вертикальная опора должна быть выполнена из трубы диаметром 38мм, маркой стали не ниже Ст3 и окрашена порошково-полимерным способом, с толщиной красящего слоя не менее 250Мк для обеспечения антикоррозионных условий. – фланец крепежный, заглушка и держатели должны быть выполнены из листовой стали, марки не ниже Ст08 и окрашены порошково-полимерным способом, с толщиной красящего слоя не менее 250Мк для обеспечения антикоррозионных условий. Для обеспечения устойчивости конструкции и высоких эксплуатационных характеристик, круглая опора должна быть выполнена из стали марки не ниже Ст3 и окрашена порошково-полимерным способом, с толщиной красящего слоя не менее 250Мк для обеспечения антикоррозионных условий. |
| Требование к конструкции стойки | Изделие представляет собой сборно-разборную конструкцию, состоящую из вертикальной опоры и круглой опоры. Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик вертикальная опора должна быть выполнена из металлической трубы диаметром 38мм, марки стали не ниже Ст3, толщиной не менее 1,5мм. Для обеспечения возможности крепления указателя, вертикальна опора в верхней части должна быть оборудована двумя держателями, выполненными из стали марки не ниже Ст08, толщиной не менее 3мм, габаритными размерами не менее В×Ш: 18×122мм. Каждый держатель должен иметь не менее 2х крепежных отверстий для монтажа указателя. Держатели должны обеспечивать возможность крепления указателя толщиной не более 4мм. Для обеспечения устойчивости конструкции круглая опора, должна быть выполнена из стали марки не ниже Ст3, диаметром не менее 300мм, толщиной не менее 10 мм. Сборка вертикальной опоры и круглой опоры должна осуществляться посредством винтового соединения. Конструкция изделия не имеет острых углов, швов, выступающих соединительных элементов. |
| Требования к геометрическим размерам | Изделие должно быть выполнено промышленным способом, высотой не менее 900мм. Для обеспечения устойчивости конструкции диаметр опорного основания должен быть не менее 300мм, толщина не менее 10мм. |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю | Не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Стойка-указатель направления, сталь - 1шт.

Паспорт изделия - 1шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не менее 2 х лет

Особые условия

---