Техническое задание

Арт. 10186

Наименование объекта закупки

Клей четырёхкомпонентный FIXVERT, для изделий из полимеров и металла, для улицы и помещения, 7 кг

Цель закупки

Обеспечение прочной и долговечной фиксации полиуретановой тактильной плитки, а также для монтажа металлических и полимерных изделий вне помещения на асфальтовые, бетонные, полимерные покрытия.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой комплект, состоящий из двух компонентов грунта и двух компонентов клея. Предназначен прочной и долговечной фиксации полиуретановой тактильной плитки, а также для монтажа металлических и полимерных изделий на асфальтовые, бетонные, полимерные покрытия. Подходит для применения как внутри помещения, так и для улицы. Предварительное грунтование поверхности способствует увеличению адгезионных свойств как подстилающей поверхности, так и поверхности тактильной плитки. Клей образует прочный клеевой шов, при отверждении не образует пузырьков воздуха, не дает усадки. |
| --- | --- |
| Требования к характеристикам грунта | Параметр Значение Соотношение А:Б, масс.ч. 1:1,3-1,5 Время выдержки после нанесения, мин. 10-15 Расход грунта, г/м2 20-35 Условия хранения: в невскрытой и неповрежденной заводской упаковке, в сухих складских помещениях, при температуре от +10°С до плюс 30°С |
| Требования к характеристикам клея | Параметр Значение Основа полиуретан Внешний вид после смешивания компонентов однородная паста кремового цвета Содержание нелетучих веществ, % 100 Плотность готового клея, г/см3 около 1,65 Соотношение А:Б, масс.ч. 6:1 Жизнеспособность смеси (при плюс 23°С и относительной влажности 65%), мин не менее 40 Время для укладки с момента смешивания (при плюс 23°С и относительной влажности 65%), мин около 60 Готовность к нагрузке, ч 24 Полное время отверждения, сут 7 Прочность клеевого соединения: - при равномерном отрыве (бетон/Регупол), МПа - при отслаивании (бетон/Регупол), Н/мм не менее 0,8 не менее 0,4 Температура нанесения от плюс 15°С до плюс 30°С Способ нанесения зубчатый шпатель Расход (в зависимости от покрытия), г/м2: - шпатель А1, А2 или А3 - шпатель В1, В2 или В3 300 – 500 800 – 1200 Гарантийный срок хранения, мес. 12 Условия хранения в невскрытой и неповрежденной заводской упаковке, в сухих складских помещениях, при температуре от 0°С до плюс 40°С |
| Требования к безопасности | Клей не должен обладать резким запахом и содержать органические растворители. |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Клей 7 кг (компонент А 6,09 кг/компонент В 0,91 кг) – 1 шт.

Грунт 1,4 кг (компонент А 0,6 кг/компонент В 0,8 кг) – 1 шт.

Паспорт изделия -1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

---