Техническое задание

Арт. 10123-3

Наименование объекта закупки

Пандус подставной усиленный H150/ 150 х 1000 x 900мм

Цель закупки

Для оборудования объектов в целях доступности зданий и сооружений для маломобильных групп населения с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Пандус подставной усиленный предназначен для преодоления детскими и инвалидными колясками участков с единичным перепадом высоты (бордюры, односторонние пороги, выступы и иные подъемы). Предназначен для применения как в помещениях, так и на улице. Наличие противоскользящего рифления гарантирует отличное сцепление металла с резиновыми колесами. Грузоподъемность изделия до 250 кг. |
| --- | --- |
| Требования к марке стали | Настил пандуса должен быть изготовлен из алюминиевого рифленого листа марки сплава не ниже АМг2Н2, толщиной не менее 2мм. Каркас пандуса должны быть изготовлен из профильной трубы марки стали не ниже Ст3 толщиной не менее 1,5 мм. |
| Требование к конструкции пандуса | Конструктивно пандус состоит из алюминиевого настила и цельносварного металлического каркаса. Для обеспечения высоких эксплуатационных свойств настил должен быть выполнен из цельного листа рифлёного алюминия, толщиной не менее 2мм, с высотой противоскользящих насечек не более 1мм, с целью обеспечения беспрепятственного проезда инвалидной коляски. Для обеспечения высокой прочности и грузоподъемности изделия металлический каркас должен быть выполнен из профильной трубы 15х15мм, толщиной не менее 1,5мм. Для обеспечения антикоррозийных условий металлический каркас должен быть окрашен порошково-полимерным способом с толщиной слоя не менее 250Мк. |
| Требования к геометрическим размерам | Пандус должен быть изготовлен промышленным способом, габаритными размерами: высота не менее 150мм, ширина не менее 1000 мм, длина не менее 900 мм. Допустимые отклонения по размерам: пандуса не более 10 мм. |
| Требования к полировке поверхности и сварных швов | Для обеспечения презентабельного внешнего вида сварные швы должны быть зачищены и заполированы. |
| Требования к элементам, обеспечивающим крепеж бортиков к поверхности пандуса | Крепление настила к металлическому каркасу осуществляется посредством алюминиевых заклёпок, обеспечивая надежность при вертикальной нагрузке весом 250 кг. Наличие профиля обеспечивает достаточную жесткость поверхности при движении по нему инвалидной коляски весом до 250 кг. При вертикальной нагрузке в 250 кг, прогиб верхней платформы вниз должен быть не более 5 мм. |
| Требования к информационному обеспечению незрячих групп населения | Не установленны |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Пандус – 1 шт

Паспорт изделия -1 шт

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не менее 2 х лет

Особые условия

---