Техническое задание

Арт. 80059

Наименование объекта закупки

Стойка для крепления 3-х антивандальных кнопок.

Цель закупки

С целью размещения до трёх антивандальных кнопок вызова в доступной зоне активации для всех категорий МГН.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Стойка представляет собой цельносварное изделие, выполненное из нержавеющей стали, предназначенное для крепления трёх кнопок вызова помощи в доступной зоне активации для всех категорий МГН. |
| --- | --- |
| Требования к марке стали | Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик и антивандальных свойств все элементы изделия должны быть изготовлены из стали не ниже AISI 304 (08Х18Н10) |
| Требование к конструкции стойки | С целью обеспечения высоких эксплуатационных характеристик, стойка должна быть изготовлена из трубы диаметром не менее 50 мм и не более 52 мм, с толщиной стенки не менее 1,5 мм, основание должно быть выполнено из листовой нержавеющей стали, толщиной не менее 5 мм. С целью обеспечения надёжного крепления стойки к поверхности размер опорного пятака должен быть не менее чем 150х150 мм и иметь отверстия диаметром не менее 11 мм в количестве не менее 4 штук. С целью обеспечения надежного крепления кнопок вызова стойка должна быть оборудована кронштейнами, выполненными из листовой нержавеющей стали, толщиной не менее 3мм, в количестве не менее 6штук. Для обеспечения тактильной безопасности, стойка должна быть изготовлена промышленным способом из цельной трубы, не допускается изготовление изделия из обрезков труб. |
| Требования к геометрическим размерам | С целью обеспечения доступных условий при эксплуатации изделия, людьми в креслах колясках высота изделия не должна быть не менее 1300 мм и не более 1315 мм. С целью обеспечения устойчивого положения стойки на поверхности, ширина с учётом крепёжного элемента не менее 150 мм, глубина не менее 150 мм. Допустимые отклонения по размерам: общая высота стойки: не более 10 мм, диаметр трубы: не более 1 мм, прямолинейность элементов: не более 1 мм. |
| Требования к полировке поверхности и сварных швов | Для обеспечения простоты санитарной обработки поверхность отполирована промышленным способом с классом шероховатости не более 0,63. Поверхность не имеет линейных или круговых следов от абразивного инструмента. |
| Требования к элементам, обеспечивающим крепеж изделия к поверхностям | Крепление изделия осуществляется по средствам анкерных болтов, в количестве не менее 4 штук. |
| Требования к элементам, обеспечивающим крепеж антивандальной кнопки вызова к стойке | Крепление к стойке осуществляется посредством кронштейнов, изготовленных из стали не ниже AISI 304 (08Х18Н10). |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю | Не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Стойка для крепления 3-х антивандальных кнопок - 1шт

Паспорт изделия - 1шт

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не менее 2 х лет

Особые условия

---