Техническое задание

Арт. 10483-1

Наименование объекта закупки

Алюминиевый профиль. 155 x 305мм, серебро

Цель закупки

Обрамление и размещение на вертикальной поверхности печатных изделий

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой рамку, выполненную из алюминиевого багетного профиля. Цвет рамки - серебро. Изделие предназначено для обрамления и крепления на вертикальной стене информационного указателя - тактильной таблички габаритными размерами (ВxШ): 150×300 мм. В комплект изделия входят проушины для крепления на стену в количестве 2х штук и багетные прижимные пружины в количестве 4х шт., обеспечивающие плотную фиксацию таблички внутри рамки. |
| --- | --- |
| Требования к маркам используемых материалов | Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик: - рамка должна быть изготовлена из алюминиевого профиля толщиной не менее 2мм; - уголки, проушины и прижимные пружины должны быть выполнены из стали с нанесением цинкового покрытия. |
| Требование к конструктивному исполнению | Изделие представляет собой сборно-разборную конструкцию, состоящую из четырёх элементов алюминиевого профиля соединяющихся между собой посредством четырех металлических уголков. Ширина профиля по нижнему краю должна быть не мене 13 мм, по верхнему краю не менее 9 мм, глубина паза для вставки печатного изделия должна быть не менее 10 мм. Для обеспечения плотной фиксации тактильной таблички внутри рамки, ширина прижимной пружины должна быть не менее 6 мм. |
| Требования к геометрическим размерам | Габаритные размеры рамки должны быть не менее (ВxШ): 155x305 мм. |
| Требования к элементам, обеспечивающим крепеж изделия к поверхностям | Крепление рамки на стену осуществляется посредством двух проушин, входящих в комплект изделия. Возможно крепление рамки на двусторонний скотч. |
| Требования к упаковке | С целью сохранности изделия до монтажа, товар должен быть упакован с использованием стрейч пленки и воздушно-пузырьковой пленки. |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Алюминиевый профиль. 155 x 305мм, серебро – 1 шт.

Проушина для крепления – 2 шт.

Багетная прижимная пружина – 4 шт.

Паспорт изделия -1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не менее 2 х лет

Особые условия

--------